|  |  |  |  |  | М.П. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии _____________________ Е.Р. Петросян к аттестату аккредитации №____________________ «____» ______________ 2006 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ # Органа по сертификации «БЕТОН» 105058, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 6, стр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Наименование объекта сертификации | Код ОКП | Код ТН ВЭД | Характеристики (параметры), подтверждаемые при сертификации |  |  | Обозначение НД, по которым проводится сертификация |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на объект сертификации, где установлены характеристики (параметры) подтверждаемые при сертификации | на методы испытаний для определения характеристик (параметров) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |
| 1. | КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ ЖЕЛЕЗОБЕ-ТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО, ГРАЖДАНСКО- ГО И ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | 58 0000 | 6810 99 000 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Конструкции и детали фундаментов: | 58 1000 | 6810 99 000 0 | Прочность, жесткость и трещиностойкость конструкций. Прочности бетона на сжатие и растяжение при изгибе, морозостойкость, водонепроницаемость. |  |  | ГОСТ 13015-2003 | ГОСТ 8829-94 ГОСТ 10181-2000 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 10060.0-95 – ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-78 ГОСТ 13015-2003 Лист 1 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | - блоки |  |  | Точность геометрических параметров, качество (категория) бетонной поверхности конструкции. Внешний вид, положение арматуры, арматурных и закладных изделий, толщина защитного слоя бетона. Усилие натяжения напрягаемой арматуры | ГОСТ 13579-78 ГОСТ 23972-80 ГОСТ 24022-80 ГОСТ 24476-80 ГОСТ 13580-85 ГОСТ 28737-90 ГОСТ 19804-91 ГОСТ 19804.2-79 ГОСТ 19804.3-80 ГОСТ 19804.4-78 ГОСТ 19804.5-83 ГОСТ 19804.6-83 ГОСТ 19804.7-83 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 17625-83 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 22690-88 ГОСТ 22362-77 |
|  | - фундаменты стаканного типа |  |  |  |  |  |  |
|  | - плиты |  |  |  |  |  |  |
|  | - детали ростверков |  |  |  |  |  |  |
|  | - сваи |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Конструкции и детали каркаса зданий и сооружений: | 58 2000 | 6810 99 000 0 | Прочность, жесткость и трещиностойкость конструкций. Прочности бетона на сжатие и растяжение при изгибе, морозостойкость, водонепроницаемость. Точность геометрических параметров, качество (категория) бетонной поверхности конструкции. Внешний вид, положение арматуры, арматурных и закладных изделий, толщина защитного слоя бетона. Усилие натяжения напрягаемой арматуры | ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 27108-86 |  | ГОСТ 8829-94 ГОСТ 10181-2000 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 10060.0-95 – ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-78 ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 17625-83 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 22690-88 ГОСТ 22362-77 Лист 2 |
|  | - колонны |  |  |  | ГОСТ 18979-90 ГОСТ 23899-79 ГОСТ 25682-90 |  |  |
|  | - балки |  |  |  | ГОСТ 20372-90 ГОСТ 24893.0-81 – ГОСТ 24893.2-81 |  |  |
|  | - ригели |  |  |  | ГОСТ 26992-86 ГОСТ 18980-90 |  |  |
|  | - фермы |  |  |  | ГОСТ 20213-89 |  |  |
|  | - перемычки |  |  |  | ГОСТ 948-84 |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | - элементы рам и распорки |  |  |  | ГОСТ 13015-2003 |  |  |
| 1.3 | Конструкции, детали стен и перегородки: | 58 3000 | 6810 99 000 0 | Прочность, жесткость и трещиностойкость конструкций. Прочности бетона на сжатие и растяжение при изгибе, морозостойкость, водонепроницаемость. Точность геометрических параметров, качество (категория) бетонной поверхности конструкции. Внешний вид, положение арматуры, арматурных и закладных изделий, толщина защитного слоя бетона. Усилие натяжения напрягаемой арматуры | ГОСТ 13015-2003 |  | ГОСТ 8829-94 ГОСТ 10181-2000 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 10060.0-95 – ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-78 ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 17625-83 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 22690-88 ГОСТ 22362-77 |
|  | - панели стеновые наружные |  |  |  | ГОСТ 6786-80 ГОСТ 11024-84 ГОСТ 11118-73 ГОСТ13578-68 ГОСТ 24594-81 |  |  |
|  | - панели стеновые внутренние |  |  |  | ГОСТ12504-80 ГОСТ 19570-74 |  |  |
|  | - перегородки |  |  |  | ГОСТ25098-87 |  |  |
|  | - блоки стеновые |  |  |  | ГОСТ 27563-87 |  |  |
| 1.4 | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий: - плиты покрытий - плиты перекрытий - плиты дорожные | 58 4000 | 6810 99 000 0 | Прочность, жесткость и трещиностойкость конструкций. Прочности бетона на сжатие и растяжение при изгибе, морозостойкость, водонепроницаемость. Точность геометрических параметров, качество (категория) бетонной поверхности конструкции. Внешний вид, положение арматуры, арматурных и закладных изделий, толщина защитного слоя бетона. Усилие натяжения напрягаемой арматуры | ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 28042-89 ГОСТ 9561-91 ГОСТ 12767-94 ГОСТ 21506-87 ГОСТ 27215-87 ГОСТ 21924.0-84 – ГОСТ 21924.3-84 |  | ГОСТ 8829-94 ГОСТ 10181-2000 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 10060.0-95 – ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-78 ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 17625-83 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 22690-88 ГОСТ 22362-77 Лист 3 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1.5 | Конструкции и детали инженерных сооружений: | 58 5000 | 6810 99 000 0 | Прочность, жесткость и трещиностойкость конструкций. Прочности бетона на сжатие и растяжение при изгибе, морозостойкость, водонепроницаемость. Точность геометрических параметров, качество (категория) бетонной поверхности конструкции. Внешний вид, положение арматуры, арматурных и закладных изделий, толщина защитного слоя бетона. Усилие натяжения напрягаемой арматуры | ГОСТ 13015-2003 |  | ГОСТ 8829-94 ГОСТ 10181-2000 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 10060.0-95 – ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-78 ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 17625-83 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 22690-88 ГОСТ 22362-77 Лист 4 |
|  | - конструкции и детали мостов |  |  |  | ГОСТ 13015-2003 |  |  |
|  | - конструкции и детали ГЭС |  |  |  | ГОСТ 13015-2003 |  |  |
|  | - детали водопропускных труб |  |  |  | ГОСТ 6482-88 ГОСТ 12586.0-83 – ГОСТ 12586.0-83 ГОСТ 20054-82 ГОСТ 22000-86 ГОСТ 24547-81 ГОСТ 26819-86 |  |  |
|  | - детали смотровых колодцев |  |  |  | ГОСТ 8020-90 |  |  |
|  | - конструкции и детали силосов и градирен |  |  |  | ГОСТ 25627-83 |  |  |
|  | - элементы траверс трубопроводов |  |  |  | ГОСТ 13015-2003 |  |  |
|  | - конструкции и детали гидротехнических сооружений |  |  |  | ГОСТ 21509-76 ГОСТ 24587-81 ГОСТ 24694-81 ГОСТ 26067.0-83 - ГОСТ 26067.1-83 |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1.6 | Конструкции и детали специального назначения, включая специальный железобетон: | 58 6000 | 6810 99 000 0 | Прочность, жесткость и трещиностойкость конструкций. Прочности бетона на сжатие и растяжение при изгибе, морозостойкость, водонепроницаемость. Точность геометрических параметров, качество (категория) бетонной поверхности конструкции. Внешний вид, положение арматуры, арматурных и закладных изделий, толщина защитного слоя бетона. Усилие натяжения напрягаемой арматуры | ГОСТ 13015-2003 |  | ГОСТ 8829-94 ГОСТ 10181-2000 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 10060.0-95 – ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-78 ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 17625-83 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 22690-88 ГОСТ 22362-77 Лист 5 |
|  | - трубы напорные |  |  |  | ГОСТ 12586.0-83 – ГОСТ 12586.1-83 ГОСТ 22000-86 ГОСТ 26819-86 |  |  |
|  | - трубы безнапорные |  |  |  | ГОСТ 6482-88 ГОСТ 20054-82 |  |  |
|  | - опоры ЛЭП |  |  |  | ГОСТ 22687.0-85 – ГОСТ 22687.3-85 |  |  |
|  | - конструкции тоннелей и шахт |  |  |  | ГОСТ 24451-80 |  |  |
|  | - амфоры |  |  |  | ГОСТ 13015-2003 |  |  |
|  | - плиты аэродромные |  |  |  | ГОСТ 25912.0-91 – ГОСТ 25912.3-91 |  |  |
|  | - приставки и столбики для ограждения пастбищ |  |  |  | ГОСТ 13015-2003 |  |  |
|  | - специальный жаростойкий железобетон |  |  |  | ГОСТ 13015-2003 |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1.7 | Конструкции и архитектурно-строительные элементы зданий и сооружений: | 58 9000 | 6810 99 000 0 | Прочность, жесткость и трещиностойкость конструкций. Прочности бетона на сжатие и растяжение при изгибе, морозостойкость, водонепроницаемость. Точность геометрических параметров, качество (категория) бетонной поверхности конструкции. Внешний вид, положение арматуры, арматурных и закладных изделий, толщина защитного слоя бетона. Усилие натяжения напрягаемой арматуры | ГОСТ 13015-2003 |  | ГОСТ 8829-94 ГОСТ 10181-2000 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 10060.0-95 – ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-78 ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 17625-83 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 22690-88 ГОСТ 22362-77 Лист 6 |
|  | - элементы лестниц |  |  |  | ГОСТ 8717.0-84 – ГОСТ 8717.1-84 ГОСТ 9818-85 |  |  |
|  | - блоки коммуникаций |  |  |  | ГОСТ 17079-88 |  |  |
|  | - архитектурно-строительные элементы |  |  |  | ГОСТ 13015-2003 |  |  |
|  | - элементы входов и приямков |  |  |  | ГОСТ 13015-2003 |  |  |
|  | - детали лифтовых и вентиляционных шахт |  |  |  | ГОСТ 17538-82 |  |  |
|  | - санитарно-технические кабины |  |  |  | ГОСТ18048-80 |  |  |
|  | - элементы лоджий и балконов - элементы оград |  |  |  | ГОСТ 25697-83 |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  |  |  |  | Усилие натяжения напрягаемой арматуры |  |  | ГОСТ 22362-77 |
| 2. | Смеси бетонные, в том числе для изготовления бетонов: тяжелых мелкозернистых | 57 4500 57 4510 57 4520 | 3816 00 000 0 | Удобоукладываемость, плотность, пористость, расслаиваемость Прочность на сжатие, осевое растяжение и растяжение при изгибе Морозостойкость Защитные свойства бетона по отношению к арматуре Средняя плотность, влажность, водопоглощение, показатель пористости, водонепроницаемость Истираемость | ГОСТ 7473-94 ГОСТ 26633-91 |  | ГОСТ 10181-2000 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 22690-88 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 17624-87 ГОСТ 10060.0-95 – ГОСТ 10060.2-95 СТ СЭВ 4421-81 ГОСТ 12730.0-78 – ГОСТ 12730.4-78 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 13087-81 Лист 7 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | легких ячеистых | 57 4530 57 4540 |  | Прочность на сжатие, осевое растяжение и растяжение при изгибе Морозостойкость Средняя плотность, влажность, водопоглощение, показатель пористости Водонепроницаемость Теплопроводность Прочность на сжатие и растяжение при изгибе Средняя плотность, водопоглощение, влажность, водонепроницаемость Коэффициент паропроницаемости Сорбционная влажность Морозостойкость Усадка при высыхании Теплопроводность | ГОСТ 25820-2000 ГОСТ 25485-89 |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 22690-88 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 10060.0-95 – ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.0-78 – ГОСТ 12730.4-78 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 7076-99 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 22690-88 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 12730.0-78 – ГОСТ 12730.4-78 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 12852.5-77 ГОСТ 12852.6-77 ГОСТ 25485-89 ГОСТ 25485-89 ГОСТ 7076-99 Лист 8 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | жаростойких | 57 4560 |  | Прочность на сжатие, осевое растяжение и растяжение при изгибе Морозостойкость Средняя плотность, влажность, водопоглощение, показатель пористости, водонепроницаемость Класс бетона по предельной температуре применения Термостойкость, температурная усадка, устойчивость добавок и заполнителей при воздействии высоких температур, активность отвердителя Коррозионная стойкость в агрессивных средах | ГОСТ 20910-90 |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 22690-88 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 10060.0-95 – ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.0-78 – ГОСТ 12730.4-78 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 20910-90 ГОСТ 20910-90 ГОСТ 27677-88 . Лист 9 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | химически стойких напрягающих | 57 4510 57 4510 |  | Прочность на сжатие, осевое растяжение и растяжение при изгибе Морозостойкость Средняя плотность, влажность, водопоглощение, показатель пористости, водонепроницаемость Химическая стойкость Коэффициент линейного расширения Модуль упругости, коэффициент Пуассона Термостойкость по Мартенсу Теплопроводность Истираемость Удельная ударная вязкость Горючесть Прочность на сжатие, осевое растяжение и растяжение при изгибе Морозостойкость Средняя плотность, влажность, водопоглощение, показатель пористости, водонепроницаемость Самонапряжение Свободное расширение | ГОСТ 25246-82 НД на конкретные виды продукции |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 22690-88 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 10060.0-95 – ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.0-78 – ГОСТ 12730.4-78 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 25246-82 ГОСТ 15173-70 ГОСТ 24452-80 ГОСТ 21341-75 ГОСТ 22024-76 ГОСТ 13087-81 ГОСТ 14235-69 ГОСТ 17088-71 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 22690-88 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 10060.0-95 – ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.1-78 – ГОСТ 12730.4-78 ГОСТ 12730.5-84 ТУ 5734-072-46854090-98 ТУ 5734-072-46854090-98 Лист 10 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 3. | РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | 57 4550 | 3816 00 000 0 3214 50 000 0 | Подвижность смеси, водоудерживающая способность, расслаиваемость, средняя плотность, прочность на сжатие, морозостойкость, водопоглощение | ГОСТ 28013-98 |  | ГОСТ 5802-86 |
| 4. 4.1 | ВЯЖУЩИЕ ДЛЯ БЕТОНОВ Цементы (кроме тампонажных) | 57 3000 | 2523 10 000 0 | Предел прочности при сжатии и изгибе Равномерность изменения объема, сроки схватывания, нормальная густота цементного теста Тонкость помола Химический состав Водоотделение | ГОСТ 30515-97 ГОСТ 10178-85 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 22266-94 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 969-91 |  | ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 310.2-76 ГОСТ 5382-91 ГОСТ 310.6-85 |
| 4.2 | Вяжущее низкой водопотребности (ВНВ) | 57 4440 | 2523 10 000 0 | Предел прочности при сжатии и изгибе Равномерность изменения объема, сроки схватывания, нормальная густота цементного теста Тонкость помола Химический состав Водоотделение Массовая доля сухого модификатора пластификатора | НД на конкретные виды продукции |  | ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 310.2-76 ГОСТ 5382-91 ГОСТ 310.6-85 ТУ 5744-002-03699171-97 Лист 11 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 4.3 4.4 4.5 | Цемент многокомпонентный тонкомолотый (ТМЦ) Цемент напрягающий Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | 57 3400 57 3470 57 3720 | 2523 90 900 0 2523 90 900 0 2523 90 900 0 | Вещественный состав, прочность при сжатии и растяжении, активность при пропаривании, тонкость помола, удельная поверхность, сроки схватывания, равномерность изменения объема Химический состав. Предел прочности при сжатии и изгибе Равномерность изменения объема сроки схватывания, нормальная густота цементного теста Тонкость помола Химический состав Водоотделение Свободное расширение Самонапряжение Предел прочности при сжатии и изгибе Равномерность изменения объема, сроки схватывания, нормальная густота цементного теста Тонкость помола Химический состав Водоотделение Расширение | НД на конкретные виды продукции НД на конкретные виды продукции ГОСТ 11052-74 |  | ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 310.2-76 ГОСТ 310.6-85 ГОСТ 5382-91 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 310.2-76 ГОСТ 5382-91 ГОСТ 310.6-85 ТУ 5734-072-46854090-98 ТУ 5734-072-46854090-98 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 310.2-76 ГОСТ 5382-91 ГОСТ 310.6-85 ГОСТ 11052-74 Лист 12 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 4.6 | Известь строительная | 57 4410 | 2522 10 000 0 2522 20 000 0 2522 30 000 0 | Содержание не погасившихся зерен, время гашения, температура гашения, суммарное содержание активных CaO и MgO, содержание гидратной воды, влажность, равномерность изменения объема, прочность при сжатии и изгибе, дисперсность, содержание СО2, температура гашения. | ГОСТ 9179-77 |  | ГОСТ 22688-77 ГОСТ 310.1-76÷310.3-76 ГОСТ 310.4-81 |
| 5. | ЗАПОЛНИТЕЛИ, МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НЕРУДНЫЕ | 57 1100 | 2517 10 100 0 2517 10 800 0 |  |  |  |  |
| 5.1 | Щебень из природного камня | 57 1101 57 1102 57 1110 | 2517 10 100 0 2517 10 800 0 | Зерновой состав, марка по дробимости, морозостойкость, содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, содержание дробленых зерен, содержание зерен слабых пород, содержание пылевидных и глинистых частиц, содержание глины в комках, устойчивость структуры против всех видов распада, насыпная плотность Химический состав | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 7392-2002 ГОСТ 22856-89 |  | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.1-97 |
| 5.2 | Щебень из гравия | 57 1191 57 1101 57 1110 | 2517 10 100 0 2517 10 800 0 | Зерновой состав, марка по дробимости, морозостойкость, содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, содержание дробленых зерен, содержание зерен слабых пород, содержание пылевидных и глинистых частиц, содержание глины в комках, устойчивость структуры против всех видов распада, насыпная плотность Химический состав | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 7392-2002 ГОСТ 22856-89 |  | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.1-97 лист 13 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 5.3 | Гравий | 57 1101 57 1103 57 1120 57 1191 | 2517 10 800 0 | Зерновой состав, марка по дробимости, морозостойкость, содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, содержание зерен слабых пород, содержание пылевидных и глинистых частиц, содержание глины в комках, устойчивость структуры против всех видов распада, насыпная плотность | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 7392-2002 |  | ГОСТ 8269.0-97 |
|  |  |  |  | Химический состав |  |  | ГОСТ 8269.1-97 |
| 5.4 | Смеси песчано-гравийные | 57 1130 | 2517 10 800 0 | Содержание гравия и песка, , наибольшая крупность зерен гравия; Показатели гравия: зерновой состав, прочность, содержание зерен слабых пород, морозостойкость, содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, содержание глины в комках, минералого-петрографический состав: Показатели песка: зерновой состав, модуль крупности, содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, содержание глины в комках и органических примесей, минералого-петрографический состав | ГОСТ 23735-79 ГОСТ 25607-94 |  | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 |
|  |  |  |  | Химический состав |  |  | ГОСТ 8269.1-97 ГОСТ 8735-88 Лист 14 |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |
| 5.5 | Щебень и песок из шлака черной и цветной металлургии | 57 1210 | 2517 10 800 0 | Показатели щебня: полные остатки на ситах, содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, марка по дробимости, морозостойкость; Показатели песка: Зерновой состав, группа крупности, полный остаток на сите 063, содержание зерен крупностью свыше 5, 10 мм и менее 0,16 мм; Потери при прокаливании, устойчивость структуру против силикатного и сульфитного распадов, содержание пылевидных частиц, глины в комках Химический состав Металлические включения |  | ГОСТ 5578-94 |  | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8269.1-97 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 3344-83 |  |
| 5.6 | Песок для строительных работ | 57 1104 57 1140 | 2517 10 800 0 | Зерновой состав, класс песка, модуль крупности, марка по прочности, содержание пылевидных и глинистых частиц, глины в комках, вредных компонентов и примесей, наличие органических и засоряющих примесей, насыпная плотность, влажность, пустотность, плотность зерен |  | ГОСТ 8736-93 ГОСТ 22856-89 |  | ГОСТ 8735-88 |  |
| 5.7 | Заполнители пористые неорганические из горных пород: | 57 1260 | 2517 49 000 0 2517 10 800 0 2505 90 000 0 |  |  | ГОСТ 22263-76 |  |  |  |
|  | - щебень |  |  | Зерновой состав, содержание пылевидных и глинистых частиц, зерен пластинчатой формы, марка по прочности, объемная масса в сухом состоянии, Морозостойкость, коэффициент размягчения, содержание зерен инородных пород, содержание загрязняющих примесей |  |  |  | ГОСТ 9758-86 ГОСТ 8735-88 Лист 15 |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | - песок |  |  | Зерновой состав, насыпная плотность |  |  |  |
| 5.8 | Заполнители пористые искусственные: | 57 1201 57 1220 | 2517 49 000 0 2517 10 800 0 2505 90 000 0 |  | ГОСТ 9757-90 |  |  |
|  | - щебень |  |  | Зерновой состав, насыпная плотность, марка по прочности, морозостойкость, химический состав, Стойкость против силикатного распада, потеря массы при прокаливании, содержание слабообожженных зерен, теплопроводность. Химический состав |  |  | ГОСТ 9758-86 |
|  | - гравий |  |  | Зерновой состав, насыпная плотность, марка по прочности, морозостойкость, химический состав, стойкость против силикатного распада, потеря массы при прокаливании, содержание слабообожженных зерен, теплопроводность. Химический состав |  |  | ГОСТ 9758-86 |
|  | - песок |  |  | Зерновой состав, насыпная плотность, химический состав, теплопроводность, содержание слабообожженных зерен. Химический состав |  |  | ГОСТ 9758-86 Лист 16 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 5.9 | Заполнители из шлаков тепловых электростанций: | 57 1270 | 2621 00 000 0 |  | ГОСТ 26644-85 |  |  |
|  | - щебень |  |  | Зерновой состав, насыпная плотность, химический состав, потеря массы при прокаливании, устойчивость структуры против силикатного и железистого распадов, морозостойкость, наличие засоряющих примесей Химический состав |  |  | ГОСТ 9758-86 |
|  | - песок |  |  | Зерновой состав, насыпная плотность, химический состав, потеря массы при прокаливании, наличие засоряющих примесей Химический состав |  |  | ГОСТ 8735-88 |
| 5.10 | Золы-уноса и смеси золошлаковых тепловых электростанций | 57 1271 | 2519 00 990 0 2619 00 000 0 | Зерновой состав, влажность Насыпная плотность и плотность зерен, стойкость шлакового щебня против силикатного и железистого распада Потеря массы при прокаливании Морозостойкость Химический состав (содержание оксидов кальция и магния, сернистых и сернокислых соединений, щелочных оксидов) Удельная поверхность золошлаковой смеси и золы-уноса Равномерность изменения объема в смеси с портландцементом | ГОСТ 25818-91 ГОСТ 25592-91 |  | ГОСТ 8735-88 ГОСТ 9758-86 ГОСТ 11022-95 ГОСТ 8269.1-97 ГОСТ 25818-91 ГОСТ 310.2-76 ГОСТ 25818-91 Лист 17 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 6 | ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ДОБАВКИ, РЕГУЛЬРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ГОТОВЫХ К УПОТРЕБЛЕНИЮ БЕТОННЫХ И РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ | 57 4500 | 3824 40 000 0 |  | ГОСТ 24211-2003 |  | ГОСТ 30459-2003 |
| 6.1.1 | Пластифицирующие- -водоредуцирующие: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1 | Суперпластифицирующие |  |  | Увеличение подвижности бетонной и растворной смеси при снижении прочности во все сроки твердения не более чем на 5% |  |  |  |
| 6.1.1.2 | Сильнопластифицирующие |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.3 | Пластифицирующие |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Стабилизирующие |  |  | Снижение раствороотделения и водоотделения тяжелой бетонной смеси с маркой по удобоукладываемости П5, растворной смеси – Пк4, легкобетонной смеси – П3 |  |  |  |
| 6.1.3 | Регулирующие сохраняемость подвижности |  |  | Увеличение или снижение времени сохраняемости подвижности смеси |  |  |  |
| 6.1.4 | Поризующие: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4.1 | Воздухововлекающие и газообразующие |  |  | Обеспечение увеличения объема воздуха (газа) в тяжелых, мелкозернистых, легких конструкционных бетонных и растворных смесях |  |  |  |
| 6.1.4.2 | Воздухововлекающие, газо- и пенообразующие |  |  | Обеспечение в легких конструкционно- -теплоизоляционных и теплоизоляционных смесях содержание объема воздуха (газа) |  |  |  |
| 6.1.4.3 | Воздухововлекающие, газо- и пенообразующие |  |  | Обеспечение в ячеистых смесях содержания объема воздуха (газа) |  |  | Лист 18 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 6.2 | ДОБАВКИ, ИЗМЕНЯЮЩИЕ СВОЙСТВА БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ | 57 4500 | 3824 40 000 0 |  | ГОСТ 24211-2003 |  | ГОСТ 30459-2003 |
| 6.2.1 | Регулирующие кинетику твердения |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1 | Ускорители |  |  | Увеличение прочности в возрасте 3 сут. при снижении прочности бетона и раствора в возрасте 28 сут. не более чем на 5 % |  |  |  |
| 6.2.1.2 | Замедлители |  |  | Снижение прочности в возрасте 3 сут. при снижении прочности бетона и раствора в возрасте 28 сут. не более чем на 5 % |  |  |  |
| 6.2.2 | Повышающие прочность |  |  | Увеличение прочности в проектном возрасте |  |  |  |
| 6.2.3 | Снижающие проницаемость |  |  | Увеличение марки по водонепроницаемости |  |  |  |
| 6.2.4 | Повышающие защитные свойства по отношению к стальной арматуре |  |  | Повышающие пассивирующего действия бетона по отношению к стальной арматуре |  |  |  |
| 6.2.5 | Повышающие морозостойкость |  |  | Повышение стойкости в условиях многократного переменного замораживания и оттаивания |  |  |  |
| 6.2.6 | Повышающие коррозионную стойкость |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.6.1 | Сульфатостойкость |  |  | Повышение стойкости в условиях сульфатной коррозии |  |  |  |
| 6.2.6.2 | Стойкость против коррозии, вызванной реакцией кремнезема, заполнителей со щелочами, цемента и добавок |  |  | Снижение деформаций расширения |  |  |  |
| 6.2.7 | Регулирующие процессы усадки и расширения |  |  | Снижение деформаций усадки и обеспечение деформаций расширения |  |  | Лист 19 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 6.3 | ДОБАВКИ, ПРИДАЮЩИЕ БЕТОНАМ И РАСТВОРАМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА | 57 4500 | 3824 40 000 0 |  | ГОСТ 24211-2003 |  | ГОСТ 30459-2003 |
| 6.3.1 | Противоморозные |  |  | Обеспечение твердения при отрицательныз температурах |  |  |  |
| 6.3.2 | Гидрофобизирующие |  |  | Снижение водопоглощения |  |  |  |
| 6.3.3 | Биоцидные |  |  | Наличие биоцидности, бактерицидности и фунгицидности |  |  |  |
| 6.3.4 | Повышающие стойкость к высолообразованию |  |  | Предотвращение образования высолов |  |  | Лист 20 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 7 7.1 7.2 7.3 | ДОБАВКИ МИНЕРАЛЬНЫЕ ДЛЯ БЕТОНОВ И ЦЕМЕНТОВ Микрокремнезем конденсированный Модификаторы бетона (МБ-01 и МБ-С) Добавки расширяющие Добавки для цементов | 57 4325 57 1611 57 4325 57 4325 57 4325 | 2523 90 900 0 2523 90 900 0 2523 90 900 0 | Массовая доля микрокремнезема и воды Массовая доля потерь при прокаливании Массовая доля диоксида кремния, свободных щелочей Na20; K2O, оксида кальция серного ангидрида Удельная поверхность Показатели активности микрокремнезема, размер гранул,насыпная плотность, внешний вид Внешний вид, массовая доля воды Химический состав (содержание Al203 и SO3) Удельная поверхность Линейное расширение Прочность при сжатии и изгибе Самонапряжение Морозостойкость, водонепроницаемость Активность Химический состав Содержание растворимого глинозема | НД на конкретные виды продукции НД на конкретные виды продукции НД на конкретные виды продукции НД на конкретные виды продукции |  | ГОСТ 5382-91 ГОСТ 5382-91 ГОСТ 5382-91 ГОСТ 310.2-76 ГОСТ 5382-91 ГОСТ 310.2-76 ГОСТ 25094-94 ГОСТ 5382-91 ГОСТ 25094-94 Лист 21 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 8 | КОМПОЗИЦИИ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 57 7500 | 3906 10 000 0 3905 91 000 0 | Жизнеспособность композиции Вязкость Прочность при сжатии Технические характеристики бетонов конструкций после их обработки Прочность Плотность Влажность Водопоглощение Водонепроницаемость Морозостойкость Истираемость | НД на конкретные виды продукции |  | ТУ 5775-066-46854090 ГОСТ 18249-72 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ10060.0-95 – ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 13087-81 Лист 22 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 9 9.1 9.2 9.3 | МАТЕРИАЛЫ СТЕНОВЫЕ Камни бетонные стеновые Блоки бетонные для стен подвалов Блоки стеновые бетонные и железобетонные | 57 4100 57 4130 - 4106 57 4150 57 4105 57 4130 57 4107 | 6810 91 900 0 6810 11 900 0 6810 11 900 0 6810 91 900 0 | Прочность на сжатие Плотность Морозостойкость Геометрические параметры Прочность Средняя плотность Морозостойкость Водонепроницаемость Влажность Геометрические показатели и внешний вид Прочность Морозостойкость Плотность Влажность Водопоглощение Водонепроницаемость Теплопроводность | ГОСТ 6133-99 ГОСТ 13579-78 ГОСТ 19010-82 |  | ГОСТ 8462-85 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 6133-99 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 10060.0-95 – ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 10060.0-95 – ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 7076-99 ГОСТ 30290-94 Лист 23 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 9.4 9.5 | Блоки из ячеистых бетонов мелкие Плиты бетонные фасадные Плитки цементно-песчаные | 57 4140 57 4616 | 6810 11 900 0 6810 19 310 0 | Геометрические параметры и показатели внешнего вида Предел прочности при сжатии Плотность, влажность Теплопроводность Морозостойкость, усадка при высыхании Геометрические параметры и показатели внешнего вида Прочность бетона Водопоглощение Морозостойкость Водонепроницаемость | ГОСТ 21520-89 ГОСТ 6927-74 НД на конкретные виды продукции |  | ГОСТ 21520-89 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 12730.0-78 – ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 7076-99 ГОСТ 25485-89 ГОСТ 10060.0-95 – ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 6927-74 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 10060.0-95 – ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.5-84 Лист 24 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 9.6 | Арболит и изделия из него | 57 4600 57 4130 | 6808 00 000 0 | Предел прочности при сжатии Средняя плотность Морозостойкость Теплопроводность Геометрические параметры, толщина защитного слоя бетона Влажность Геометрические параметры Прочность и жесткость изделий Качество поверхности | ГОСТ 19222-84 |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 10060.0-95 – ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 7076-99 ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 19222-84 ГОСТ 8829-94 ГОСТ 19222-84 |
| 10 | ПАНЕЛИ ГИПСОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК | 57 4212 | 6809 90 000 0 | Геометрические параметры, показатели внешнего вида Прочность бетона на сжатие Средняя плотность бетона Влажность Влажность древесины каркаса | ГОСТ 9574-90 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 22690-88 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 9574-90 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 16588-91 Лист 25 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 11 | ЧЕРЕПИЦА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧА-НАЯ | 57 5620 | 6810 11 100 0 | Геометрические размеры, разрушающая нагрузка, наличие известковых включений, масса 1 м2 в насыщенном водой состоянии, водонепроницаемость Морозостойкость, водопоглощение | НД на конкретные виды продукции МБ и СН |  | ТУ 5756-001-0270307-94 ТУ 10.РСФСР-330-90 ГОСТ 7025-91 |
| 12 12.1. | СТРОЙДЕТАЛИ СБОРНЫЕ Камни бетонные и железобетонные бортовые | 57 4600 57 4612 | 6810 11 900 0 6810 19 900 0 | Прочности на сжатие и на растяжении при изгибе Водопоглощение Морозостойкость Геометрические параметры | ГОСТ 6665-91 |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 22690-88 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 10060.0-95 – ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Лист 26 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 12.2. | Плиты бетонные тротуарные | 57 4616 | 6810 19 310 0 | Прочность на сжатие и на растяжении при изгибе Водопоглощение Морозостойкость Геометрические параметры Истираемость Сварные арматурные изделия Размеры и положение конструктивной арматуры в плите, толщина защитного слоя бетона арматуры | ГОСТ 17608-91 |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 22690-88 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 10060.0-95 – ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13087-81 ГОСТ 10922-90 ГОСТ 17625-83 ГОСТ 22904-93 Лист 27 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 13 | ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ АРМАТУРНЫХ СТАЛЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУК-ЦИЙ | 57 7500 | 3208 20 900 0 3209 90 000 0 3909 50 000 0 3910 00 000 0 | Условная вязкость по вискозиметру Продолжительность и степень высыхания Толщина покрытия Адгезия (качественный метод) Прочность при ударе Эластичность при изгибе Химстойкость Водопроницаемость Коррозионная стойкость арматуры с покрытием в железобетонных элементах в присутствии агрессивных агентов | НД на конкретные виды продукции |  | ГОСТ 8420-74 (СТ СЭВ 1443-78) ГОСТ 19007-73 (СТ СЭВ 1442-78) ОСТ 6-10-403-77* ГОСТ 28574-90 (СТ СЭВ 6319-88) ГОСТ 6806-73 (СТ СЭВ 3386-81) ГОСТ 4765-73 (СТ СЭВ 2546-80) РС СЭВ 5741-78 РС СЭВ 5742-78 РС СЭВ 5630-76 Лист 28 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 14 | ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЕТОНА | 57 7200 | 3208 20 900 0 | Условная вязкость по вискозиметру Содержание летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ Степень перетира Укрывистость Продолжительность и степень высыхания Толщина пленки Твердость пленки Адгезия Прочность при ударе Эластичность при изгибе Трещиностойкость Химстойкость Паропроницаемость Водопроницаемость Стойкость к статическому воздействию жидкостей | НД на конкретные виды продукции |  | ГОСТ 8420-74 (СТ СЭВ 1443-78) ГОСТ 17537-72 (СТ СЭВ 3388-81) ГОСТ 6589-74 (СТ СЭВ 2544-80) ГОСТ 8784-75 ГОСТ 19007-73 (СТ СЭВ 1442-78) ОСТ 6-10-403-77 ГОСТ 5233-89 ГОСТ 15140-78 (СТ СЭВ 2545-80) ГОСТ 29574-90 (СТ СЭВ 6319-88) ГОСТ 6806-73 ГОСТ 4765-73 (СТ СЭВ 2546-80) РС СЭВ 5634-76 РС СЭВ 5741-78 РС СЭВ 5742-78 ГОСТ 28575-90 (СТ СЭВ 6320-88) РС СЭВ 5630-76 ГОСТ 9.403-80 (СТ СЭВ 5260-85) Лист 29 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 15 | ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ | 57 6760 57 6761 | 6810 11 900 0 6810 11 900 0 | Линейные размеры Прочность Влажность Плотность Теплопроводность | ГОСТ 5742-76 |  | ГОСТ 5742-76 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 7076-99 |
| 16 | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ И МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО КАМНЯ |  | 2516 22 900 0 |  |  |  |  |
| 16.1 | Камни бортовые из горных пород | 57 1510 |  | Геометрические параметры Прочность при сжатии Морозостойкость Водопоглощение Качество поверхности Внешний вид | ГОСТ 6666-81 |  | ГОСТ 6666-81 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.1-97 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 8269.1-97 ГОСТ 6666-81 ГОСТ 6666-81 |
| 16.2 | Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий | 57 1400 |  | Средняя плотность Водопоглощение Прочность при сжатии Снижение прочности в насыщенном состоянии Сопротивление удару Морозостойкость Миниралого-петрографический состав Истираемость Цвет, структура, текстура Температурный коэффициент линейного расширения | ГОСТ 9479-98 |  | ГОСТ 9479-98 ГОСТ30629-98 ГОСТ10978-83 Лист 30 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 16.3 | Плиты облицовочные пиленые из природного камня | 57 1430 |  | Геометрические параметры Качество поверхности и фактура Физико-механические показатели свойств пород | ГОСТ 9480-89 |  | ГОСТ 9480-89 ГОСТ 9479-98 |
| 16.4 | Плиты декоративные на основе природного камня | 57 1450 |  | Геометрические параметры Физико-механические показатели свойств пород Качество поверхности, фактура, цвет Водопоглощение Морозостойкость Истираемость | ГОСТ 24099-80 |  | ГОСТ 24099-80 ГОСТ 9479-98 ГОСТ 24099-80 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 13087-81 |
| 16.5 | Изделия архитектурно-строительные на основе природного камня | 57 1440 |  | Геометрические параметры Качество поверхности, фактура, цвет Физико-механические показатели свойств пород | ГОСТ 23342-91 |  | ГОСТ 23342-91 ГОСТ 9479-98 |
| 16.6 | Камни стеновые из горных пород | 57 1460 |  | Геометрические параметры Качество поверхности Прочность на сжатие Морозостойкость Водопоглощение Средняя плотность | ГОСТ 4001-84 |  | ГОСТ 4001-84 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 8462-85 Лист 31 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 17. | КИРПИЧ И КАМНИ |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Кирпич силикатный | 57 4103 57 4124 | 6810 11 900 0 | Геометрические параметры Прочность при сжатии и изгибе Морозостойкость Водопоглощение Средняя плотность Известковые включения Качество поверхности | ГОСТ 379-95 |  | ГОСТ 379-95 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 379-95 ГОСТ 379-95 |
| 17.2 | Кирпич и камни керамические | 57 4104 57 4121 | 6904 10 000 0 | Геометрические параметры Прочность при сжатии и изгибе Морозостойкость Водопоглощение Средняя плотность Масса Теплопроводность Известковые включения Недожег и пережег Качество поверхности | ГОСТ 530-95 ГОСТ 7484-78 |  | ГОСТ 530-95 ГОСТ 7484-78 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 26254-84 ГОСТ 530-95 ГОСТ 7484-78 ГОСТ 530-95 ГОСТ 7484-78 Лист 32 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 17.3 | Кирпич глиняный | 57 4120 | 6810 11 900 0 | Геометрические параметры Прочность при сжатии и изгибе Морозостойкость Водопоглощение Средняя плотность Масса Теплопроводность Известковые включения Качество поверхности | ГОСТ 8426-75 |  | ГОСТ 8426-75 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 26254-84 ГОСТ 530-95 ГОСТ 7484-78 ГОСТ 530-95 ГОСТ 7484-78 |
| 18 | АРМАТУРА И АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  | Геометрические параметры | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |
| 18.1 | Сталь крупносортная периодического профиля арматурная | 09 3111 | 7215 90 900 0 | Механические свойства: |  |  |  |
|  |  |  |  | - временное сопротивление | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 12004-81 СТО АСЧМ 2-93 |
|  |  |  |  | - предел текучести | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 12004-81 СТО АСЧМ 2-93 |
|  |  |  |  | - относительное удлинение | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 12004-81 СТО АСЧМ 2-93 |
|  |  |  |  | - изгиб и изгиб с разгибом | СТО АСЧМ 7-93 |  | СТО АСЧМ 3-93 |
|  |  |  |  | Химический состав: | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 18895-97 |
|  |  |  |  | - углерод С |  |  |  |
|  |  |  |  | - марганец Mg |  |  | Лист 33 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  |  |  |  | - кремний Si |  |  |  |
|  |  |  |  | - сера S |  |  |  |
|  |  |  |  | - фосфор Р |  |  |  |
|  |  |  |  | - азот N |  |  |  |
|  |  |  |  | - хром Cr |  |  |  |
|  |  |  |  | - титан Ti |  |  |  |
|  |  |  |  | - аллюминий Al |  |  |  |
|  |  |  |  | - никель Ni |  |  |  |
|  |  |  |  | - медь Cu |  |  |  |
|  |  |  |  | Масса 1 п.м. стержня | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |
|  |  |  |  | Кривизна стержней на длине 1 п.м. стержня | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |
|  |  |  |  | Свариваемость | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 18895-97 |
| 18.2 | Сталь среднесортная периодического профиля арматурная | 09 3211 | 7215 90 900 0 | Геометрические параметры | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |
|  |  |  |  | Механические свойства: |  |  |  |
|  |  |  |  | Качество поверхности | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |
|  |  |  |  | Внешний вид | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 Лист 34 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  |  |  |  | - временное сопротивление | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 12004-81 СТО АСЧМ 2-93 |
|  |  |  |  | - предел текучести | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 12004-81 СТО АСЧМ 2-93 |
|  |  |  |  | - относительное удлинение | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 12004-81 СТО АСЧМ 2-93 |
|  |  |  |  | - изгиб и изгиб с разгибом | СТО АСЧМ 7-93 |  | СТО АСЧМ 3-93 |
|  |  |  |  | Химический состав: | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 18895-97 |
|  |  |  |  | - углерод С |  |  |  |
|  |  |  |  | - марганец Mg |  |  |  |
|  |  |  |  | - кремний Si |  |  |  |
|  |  |  |  | - сера S |  |  |  |
|  |  |  |  | - фосфор Р |  |  |  |
|  |  |  |  | - азот N |  |  |  |
|  |  |  |  | - хром Cr |  |  |  |
|  |  |  |  | - титан Ti |  |  |  |
|  |  |  |  | - аллюминий Al |  |  |  |
|  |  |  |  | - никель Ni |  |  |  |
|  |  |  |  | - медь Cu |  |  |  |
|  |  |  |  | Масса 1 п.м. стержня | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |
|  |  |  |  | Качество поверхности | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 Лист 35 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  |  |  |  | Внешний вид | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |
| 18.3 | Сталь мелкосортная периодического профиля арматурная | 09 3311 | 7215 90 900 0 | Геометрические параметры | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |
|  |  |  |  | Механические свойства: |  |  |  |
|  |  |  |  | - временное сопротивление | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 12004-81 СТО АСЧМ 2-93 |
|  |  |  |  | - предел текучести | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 12004-81 СТО АСЧМ 2-93 |
|  |  |  |  | - относительное удлинение | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 12004-81 СТО АСЧМ 2-93 |
|  |  |  |  | - изгиб и изгиб с разгибом | СТО АСЧМ 7-93 |  | СТО АСЧМ 3-93 |
|  |  |  |  | Химический состав: | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 18895-97 |
|  |  |  |  | - углерод С |  |  |  |
|  |  |  |  | - марганец Mg |  |  |  |
|  |  |  |  | - кремний Si |  |  |  |
|  |  |  |  | - сера S |  |  |  |
|  |  |  |  | - фосфор Р |  |  |  |
|  |  |  |  | - азот N |  |  |  |
|  |  |  |  | - хром Cr |  |  |  |
|  |  |  |  | - титан Ti |  |  |  |
|  |  |  |  | - аллюминий Al |  |  | Лист 36 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  |  |  |  | - никель Ni |  |  |  |
|  |  |  |  | - медь Cu |  |  |  |
|  |  |  |  | Масса 1 п.м. стержня | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |
|  |  |  |  | Кривизна стержней на длине 1 п.м. стержня | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |
|  |  |  |  | Свариваемость | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 18895-97 |
|  |  |  |  | Качество поверхности | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |
|  |  |  |  | Внешний вид | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |  | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 СТО АСЧМ 7-93 |
| 18.4 | Сталь мелкосортная круглого профиля арматурная |  | 7215 90 900 0 | Геометрические параметры | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 535-88 |  | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 535-88 |
|  |  |  |  | Механические свойства: |  |  |  |
|  |  |  |  | - временное сопротивление | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 535-88 |  | ГОСТ 12004-81 |
|  |  |  |  | - предел текучести | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 535-88 |  | ГОСТ 12004-81 |
|  |  |  |  | - относительное удлинение | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 535-88 |  | ГОСТ 12004-81 |
|  |  |  |  | Химический состав: | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 535-88 |  | ГОСТ 18895-97 |
|  |  |  |  | - углерод С |  |  |  |
|  |  |  |  | - марганец Mg |  |  | Лист 37 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  |  |  |  | - кремний Si |  |  |  |
|  |  |  |  | - сера S |  |  |  |
|  |  |  |  | - фосфор Р |  |  |  |
|  |  |  |  | - азот N |  |  |  |
|  |  |  |  | - хром Cr |  |  |  |
|  |  |  |  | - титан Ti |  |  |  |
|  |  |  |  | - аллюминий Al |  |  |  |
|  |  |  |  | - никель Ni |  |  |  |
|  |  |  |  | - медь Cu |  |  |  |
|  |  |  |  | Масса 1 п.м. стержня | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 535-88 |  | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 535-88 |
|  |  |  |  | Кривизна стержней на длине 1 п.м. стержня | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 535-88 |  | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 535-88 |
|  |  |  |  | Свариваемость | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 535-88 |  | ГОСТ 18895-97 |
|  |  |  |  | Качество поверхности | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 535-88 |  | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 535-88 |
|  |  |  |  | Внешний вид | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 535-88 |  | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 535-88 |
| 18.5 | Проволока стальная низкоуглеродистая периодического профиля класса Вр-1 |  | 7217 10 390 0 | Геометрические параметры | ГОСТ 6727-80 |  | ГОСТ 6727-80 |
|  |  |  |  | Овальность | ГОСТ 6727-80 |  | ГОСТ 6727-80 Лист 38 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  |  |  |  | Механические свойства: |  |  |  |
|  |  |  |  | - разрывное усилие | ГОСТ 6727-80 |  | ГОСТ 10446-80 |
|  |  |  |  | - число перегибов | ГОСТ 6727-80 |  | ГОСТ 1579-80 |
|  |  |  |  | - проба на изгиб | ГОСТ 6727-80 |  | ГОСТ 1579-80 |
|  |  |  |  | - относительное удлинение |  |  | ГОСТ 10446-80 |
|  |  |  |  | Линейная плотность | ГОСТ 6727-80 |  | ГОСТ 6727-80 |
|  |  |  |  | Качество поверхности | ГОСТ 6727-80 |  | ГОСТ 6727-80 |
|  |  |  |  | Внешний вид | ГОСТ 6727-80 |  | ГОСТ 6727-80 |
| 18.6 | ### Проволока стальная высокопрочная для железобетона круглая | 12 2410 12 7600 | 7217 10 390 0 | Геометрические параметры | ГОСТ 7348-81 |  | ГОСТ 7348-81 |
|  |  |  |  | Механические свойства: |  |  |  |
|  |  |  |  | - номинальное временное сопротивление | ГОСТ 7348-81 |  | ГОСТ 10446-80 ГОСТ 12004-81 |
|  |  |  |  | - разрывное усилие | ГОСТ 7348-81 |  | ГОСТ 10446-80 ГОСТ 12004-81 |
|  |  |  |  | - усилие Р0,2 | ГОСТ 7348-81 |  | ГОСТ 10446-80 ГОСТ 12004-81 |
|  |  |  |  | - относительное удлинение | ГОСТ 7348-81 |  | ГОСТ 10446-80 ГОСТ 12004-81 |
|  |  |  |  | - число перегибов | ГОСТ 7348-81 |  | ГОСТ 1579-80 |
|  |  |  |  | - проба на изгиб | ГОСТ 7348-81 |  | ГОСТ 1579-80 |
|  |  |  |  | - релаксация напряжений | ГОСТ 7348-81 |  | ГОСТ 10446-80 ГОСТ 12004-81 Лист 39 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  |  |  |  | Прямолинейность | ГОСТ 7348-81 |  | ГОСТ 7348-81 |
|  |  |  |  | Качество поверхности | ГОСТ 7348-81 |  | ГОСТ 7348-81 |
|  |  |  |  | Внешний вид | ГОСТ 7348-81 |  | ГОСТ 7348-81 |
| 18.7 | ### Проволока стальная высокопрочная для железобетона профилированная | 12 2420 | 7217 10 390 0 | Геометрические параметры | ГОСТ 7348-81 |  | ГОСТ 7348-81 |
|  |  |  |  | Механические свойства: |  |  |  |
|  |  |  |  | - номинальное временное сопротивление | ГОСТ 7348-81 |  | ГОСТ 10446-80 |
|  |  |  |  | - разрывное усилие | ГОСТ 7348-81 |  | ГОСТ 10446-80 |
|  |  |  |  | - усилие Р0,2 | ГОСТ 7348-81 |  | ГОСТ 10446-80 |
|  |  |  |  | - относительное удлинение | ГОСТ 7348-81 |  | ГОСТ 10446-80 |
|  |  |  |  | - число перегибов | ГОСТ 7348-81 |  | ГОСТ 1579-80 |
|  |  |  |  | - проба на изгиб | ГОСТ 7348-81 |  | ГОСТ 1579-80 |
|  |  |  |  | - релаксация напряжений | ГОСТ 7348-81 |  | ГОСТ 10446-80 |
|  |  |  |  | Прямолинейность | ГОСТ 7348-81 |  | ГОСТ 7348-81 |
|  |  |  |  | Качество поверхности | ГОСТ 7348-81 |  | ГОСТ 7348-81 |
|  |  |  |  | Внешний вид | ГОСТ 7348-81 |  | ГОСТ 7348-81 |
| 18.8 | Канаты арматурные (пряди) для железобетона | 12 2430 | 7217 10 390 0 | Геометрические параметры | ГОСТ 13840-68 |  | ГОСТ 13840-68 |
|  |  |  |  | Прямолинейность | ГОСТ 13840-68 |  | ГОСТ 13840-68 |
|  |  |  |  | Нераскручиваемость | ГОСТ 13840-68 |  | ГОСТ 13840-68 |
|  |  |  |  | Наличие оборванных проволок | ГОСТ 13840-68 |  | ГОСТ 13840-68 |
|  |  |  |  | Качество поверхности | ГОСТ 13840-68 |  | ГОСТ 13840-68 Лист 40 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  |  |  |  | Внешний вид | ГОСТ 13840-68 |  | ГОСТ 13840-68 |
|  |  |  |  | Масса 1 п. метра длины каната | ГОСТ 13840-68 |  | ГОСТ 13840-68 |
|  |  |  |  | Шаг свивки | ГОСТ 13840-68 |  | ГОСТ 13840-68 |
|  |  |  |  | Число сварок проволоки на длине 50 м | ГОСТ 13840-68 |  | ГОСТ 13840-68 |
|  |  |  |  | Механические свойства: |  |  |  |
|  |  |  |  | - разрывное усилие | ГОСТ 13840-68 |  | ГОСТ 16874-71 ### ГОСТ 12004-81 |
|  |  |  |  | - усилие при условном пределе текучести | ГОСТ 13840-68 |  | ГОСТ 16874-71 ### ГОСТ 12004-81 |
|  |  |  |  | - относительное удлинение перед разрывом | ГОСТ 13840-68 |  | ГОСТ 16874-71 ГОСТ 12004-81 |
|  |  |  |  | - временное сопротивление | ГОСТ 13840-68 |  | ГОСТ 16874-71 ГОСТ 12004-81 |
|  |  |  |  | - условный предел текучести | ГОСТ 13840-68 |  | ГОСТ 16874-71 ГОСТ 12004-81 |
|  |  |  |  | - релаксация напряжений | ГОСТ 13840-68 |  | ГОСТ 16874-71 ГОСТ 12004-81 |
| 18.8 | ### Сетка стальная сварная арматурная | 12 7600 | 7217 10 390 0 | Геометрические параметры | ГОСТ 23279-85 ГОСТ 8478-81 |  | ГОСТ 23279-85 ГОСТ 8478-81 |
|  |  |  |  | Прямолинейность стержней | ГОСТ 23279-85 ГОСТ 8478-81 |  | ГОСТ 23279-85 ГОСТ 8478-81 |
|  |  |  |  | Размеры выпусков | ГОСТ 23279-85 ГОСТ 8478-81 |  | ГОСТ 23279-85 ГОСТ 8478-81 |
|  |  |  |  | Наличие несваренных пересечений стержней | ГОСТ 23279-85 ГОСТ 8478-81 |  | ГОСТ 23279-85 ГОСТ 8478-81 |
|  |  |  |  | Прочность на растяжение стержней в местах сварки | ГОСТ 23279-85 ГОСТ 8478-81 |  | ### ГОСТ 10922-90 Лист 41 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  |  |  |  | Прочность сварных соединений на срез | ГОСТ 23279-85 ГОСТ 8478-81 |  | ГОСТ 10922-90 |
|  |  |  |  | Разрушение сварных соединений от ударных воздействий | ГОСТ 23279-85 ГОСТ 8478-81 |  | ГОСТ 23279-85 ГОСТ 8478-81 |
|  |  |  |  | Относительная осадка в крестообразных соединениях стержней | ГОСТ 23279-85 ГОСТ 8478-81 |  | ГОСТ 23279-85 ГОСТ 8478-81 |
| 18.9 | Арматурные и закладные изделия | 58 8000 | 7213 91 100 0 | Вид и характеристики арматурной стали и металлопроката. Форма и геометрические параметры арматурных и закладных изделий, параметры сварных соединений. Прочность сварных соединений, срез крестообразных сварных соединений или относительная осадка стержней | ГОСТ 10922-90 ГОСТ 14098-91 ГОСТ 23279-85 |  | ГОСТ 10922-90 ГОСТ 14098-91 ГОСТ 23279-85 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 14019-80 |
| 18.10 | Зажимы полуавто-матические для натяжения арматуры для железобетонных конструкций | 48 4221 | 7326 90 970 0 | Прочность на растяжение стержней, изгиб стержней Качество металлического покрытия | ГОСТ 23117-91 |  | ГОСТ 23117-91 ГОСТ 9.302-88 |
| 18.11 | Фибра стальная для армирования бетона | 09 9131 | 7213 91 100 0 7208 53 900 0 | Предел прочности при растяжении Форма и геометрические параметры фибры Изгиб фибры | НД на конкретные виды продукции |  | ГОСТ 10446-88 ТУ 0991-123-46854090-01 ТУ 0991-125-46854090-01 ГОСТ 1579-93 Лист 42 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № РОСС RU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 18.12 | Фибра неметаллическая для армирования бетона | 22 7100 |  | Предел прочности при растяжении Форма и геометрические параметры фибры Изгиб фибры | НД на конкретные виды продукции |  | ГОСТ 10446-88 ГОСТ 1579-93 Лист 43 |

| Руководитель Органа по сертификации «БЕТОН» М. П. | _______________________ А. И. Звездов (Подпись) |
| --- | --- |